[image: image1.png]



[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



TANIM
Axys®: Asfalt yüzeyini veya park alanınızı tekrar siyahla kaplamanızı sağlayan, sıcak ve soğuk hava koşulları için özel olarak geliştirilmiş bir yüzey işleme mastiğidir. Axys– hızlı bir şekilde kurur ve yol kaplamanızı kullanıma daha erken döndürerek yatırımınızı korur.
İŞ SAHASI DEPOLAMA TANKLARI
Karışım, merkezi bir karıştırma tesisinden dökme olarak gönderiliyorsa, tüm taşıma yükünün asgari kapasitesine sahip bir iş sahası depolama tankı bulunacaktır. Depolama tankı, tank içinde herhangi bir yerde karışım dizaynını temsil eden homojen bir malzeme sağlama kapasitesine sahip bir dahili tam kapsamlı karıştırma sistemine sahip olacaktır. Depolama tankları, günde en az bir kez on beş dakika boyunca çalkalanmalıdır.
YÜZEY HAZIRLAMA
•
Yüzey Temizleme
–
Gevşek malzemeleri, çamur lekelerini, kumu, tozu, yağları, bitki örtüsünü ve diğer kirletici maddeleri temizleyin.
–
Yol kaplamasını temizlemek için su kullanırken, çatlakların ve yüzeyin tamamen kurumasına izin verin.
· Ağaçları, bitkileri ve diğer toprak örtüsünü zarardan koruyun.
· Ekipmanın alttan geçişine olanak sağlamak için ağaçları budayın.
· Düz çizgiler oluşturmak için caddelerin sonunu ve kavşakları maskeleyin.
· Bordürü, oluğu ve kaldırımı; sıçrama, lekeleme veya üst kaplamaya karşı koruyun.
UYGULAMA
•
Genel
–
İki ayrı uygulama kaplaması gerekmektedir. Birinci uygulama tamamen kuru olmalı ve ikinci uygulama başlamadan önce herhangi bir rutubetli alan içermemelidir.
–
Olukların ve emniyet şeritlerinin kenarları boyunca düz çizgiler yapın. Bu alanlarda aynı kalınlığı koruyun. Bu alanlarda girinti çıkıntılara izin verilmeyecektir.
•
Uygulama Oranı: Ağırlık izinlerine ve randıman testlerine dayanmaktadır.
–
Birinci kaplama metrekare başına 0,5 ila 0,7 kg dır.
–
İkinci kaplamayla birlikte önerilen toplam miktar metrekare başına asgari 1 kg dır.
–
Yalnızca proje yöneticisinin incelemesinden ve onayının alınmasından sonra yüzey koşullarına göre ayarlayın.
–
Yüksek trafik alanları, dayanıklılığı arttırmak için üçüncü bir uygulama gerektirebilir.
•
Yerleştirme
–
Uygulama eşit olmalı ve bariz hafif ve ağır alanlar içermemelidir.
–
Kenarlar boyunca veya rögar kapakları çevresinde uygulama oranını azaltmayın.
–
Düz çizgiler yapın.
–
Kabul edilebilir uygulama metotları; el spreyi, motorlu dağıtıcı ve sıkmaçlardır.
a.
Tam ve intizamlı kapsam sağlayın.
b.
El işçiliğinden kaynaklanan hoş olmayan görünümden kaçının.
[image: image4.emf]
UYGULAMA SONRASI
· Yüzey işleme malzemesini, kuru olana ve takip etmeden trafiği destekleyebilecek nitelikte olana kadar trafikten koruyun.
· Malzemenin nihai uygulaması kürleme koşuluna göre kuruyuncaya ya da proje yöneticisinin talep ettiği şekilde olana kadar kalıcı şerit işaretleri veya boya uygulamayın.
HAVA KISITLAMALARI
•
Sıcaklık
-
Yüzey işleme malzemesini, yol kaplaması ve hava sıcaklığı gölgede 60 ˚F üzerinde ve yükselmekte iken uygulayın.
-
Planlanan uygulamadan 72 saat öncesi veya sonrasında sıcaklığın 32 ˚F değerinin altına düşmesi beklendiğinde, yüzey işleme malzemesini uygulamayın.
•
Rutubet ve Diğer Koşullar
-
Yağmur esnasında, yol yüzeyi rutubetli olduğunda veya diğer kötü hava koşulları sırasında yüzey işleme malzemesini uygulamayın.
[image: image5.png]é h
ASDAS
Ly




Axys® -:  Agregayı, polimerleri ve katalizörleri birleştiren ve sıcak hava uygulaması sırasında başarılı olacak şekilde özel olarak formüle edilen bir yüzey işleme mastiğidir. Asfalt yüzeyinizde veya park alanınızda kullanmanız için tasarlanmıştır.
Hava Sıcaklığı (˚F) ve % Bağıl Nem karşısında Axys - C2 Kuruma Süresi







% Bağıl Nem
Grafikteki süreler, istikrarlı rüzgar hızı (mil/saat) ve yol kaplaması sıcaklığı koşulları için ayarlanmalıdır.
(B) örnek; 100°F hava sıcaklığı, %50 Bağıl Nem, 5 mil/saat rüzgar hızı ve 120°F yol kaplaması sıcaklığı olduğunda, Tahmini Kuruma Süresi = 400 x %30 x %50 = 60 dakika
Axys®
ASFALT EMÜLSİYON
•
Tablo 1’e uygun olarak, CSS-1, CSS-1H veya CSS-1HH tane boyutunda katyonik asfalt emülsiyon kullanın.
AGREGA
· Temiz ve organik madde veya diğer zarar verici maddeler içermeyen agrega kullanın.
· Agreganın, Tablo 2.1 ve 2.2’deki gereksinimleri karşıladığından emin olun.
MERKEZİ TESİS KATKILARI
· Karışım dizaynı performansına ulaşmak için, merkez tesisinde gerektiği şekilde polimerler, killer ve diğer katkı maddeleri kullanılabilir.
· Kuru karışımın ağırlığına göre gerekli asgari polimer içeriği % 4 olmalıdır.
· Merkezi tesis, temiz, zararsız ve tuz ve kirletici madde içermeyen su kullanmalıdır.
· Yüklenici, imalatçı tarafından onaylanmadığı sürece, sahada, su veya başka bir katkı maddesi ile karışımı seyreltmemelidir.
KARIŞIM DİZAYNI
ÜRETİM VE SAHA ÖRNEĞİ
www.asdasglobal.com
Yol Kaplaması Teknolojileri


Ürün Teknik Bilgisi


Axys® - 


Üstün Yüzey Koruma Malzemesi





Kür alma Süresi Faktörleri�
�
Rüzgar (Mil/Saat)�
Kuruma Süresindeki Rüzgar Faktörü�
�
1�
%100�
�
5�
%25�
�
10�
%15�
�
15�
%10�
�
20�
%5�
�
Yol Kaplaması Sıcaklığı (˚F) - Hava Sıc. (˚F) arasındaki fark�
Yol Kaplaması Sıcaklığı (˚F) Kuruma Faktörü�
�
0˚ F�
%100�
�
10˚ F�
%75�
�
20˚ F�
%50�
�
30˚ F�
%25�
�






200 dk.





500 dk.





500 dk.





400 dk.





300 dk.





400 dk.





600 dk.





600 dk.





Hava Sıcaklığı (˚F)





500 dk.





700 dk.





Tablo 1: Asfalt Emülsiyon�
�
Kriter�
Standart ASTM / AASHTO�
Min�
Maks�
�
77 ˚F’de Saybolt Furol Viskozitesi, saniye�
D7496/T-59�
15�
100�
�
Damıtma Yoluyla Kalıntı, yüzde�
D6997/T-59�
57�
�
�
77 ˚F’de Nüfuz, 100 gr, 5 saniye (Damıtma Yoluyla Kalıntı Testi)�
D5/T-49�
15�
150�
�
Parçacık Yükü�
D7402�
Pozitif�
�
Elek Testi, yüzde�
D6933/T59�
�
0,1�
�



Tablo 2.1: 60 numara Elekten daha büyük Agrega - Fiziksel Özellikler�
�
Kriter�
Standart AASHTO�
Min�
Maks�
�
Su Soğurma, yüzde�
T 84�
--�
10�
�
Mikro Deval, yüzde�
D7428�
--�
20�
�
NOTLAR


•	Agrega ile ilgili fiziksel özellik testlerini kaplamaya karıştırmadan önce gerçekleştirin


•	Maksimum agrega boyu, 8 numara elekten büyük olmamalıdır�
�



Tablo 2.2: Agrega karışımı - Tane boyu dağılımı�
�
Elek�
Standart ASTM�
Geçen Hakim Tane Boyu Dağılımı Limiti, Yüzde�
�
No. 8�
C136�
100�
�
No. 16�
C136�
75-100�
�
No. 30�
C136�
65-100�
�
No. 60�
C136�
50-90�
�
No. 100�
C136�
45-85�
�
No. 200�
CI 1 7�
40-80�
�
NOTLAR


•	Alınan mineral taneleri ve agregalar ile ilgili fiziksel özellik testlerini, bunları kaplamaya karıştırmadan önce gerçekleştirin�
�






Tablo 3: Mastik Asfalt - Karışım Dizaynı�
�
Test�
Standart�
Min�
Maks�
�
Islak Yol Aşınma Kaybı (3 gün ıslanma), g/m2�
TB 100


ASTM D3910 (a)


Değiştirilmiş�
--�
Metrekare başına 80 gram*�
�
Tutuşturma Yöntemi ile Asfalt İçeriği, yüzde�
AASHTO T 308 Değiştirilmiş�
30�
--�
�
NOTLAR


�
�






Tablo 4: Mastik Asfalt - Üretim ve Randıman Örnekleri�
�
Test�
Standart Yöntem ASTM / AASHTO�
Min�
Maks�
�
Buharlaştırma yoluyla katı madde içeriği, yüzde�
D6934/T-59�
44�
�
�
Tutuşturma Yöntemi ile Bağlayıcı İçeriği, yüzde�
AASHTO T 308 Değiştirilmiş�
30�
�
�
20 DD’de Dönel Viskozite / DV mili saniyede 25 Dönüş�
ASTM 


D2196�
800�
4000�
�









